ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Наружное защитное покрытие HIMAN-tek Pipe

| Изготовитель | ООО «БМТ» |
| --- | --- |
| Обозначение | HIMAN-tek Pipe |
| Тип | Наружное однослойное эпоксидно-модифицированное термопластичное покрытие |
| Способ нанесения | Экструзионное нанесение расплава |
| Цвет | Цвет — согласно заказу; стандартные цвета: серый, синий. Оттенок не нормируется |
| Толщина покрытия | Не менее 750 мкм |

1. Назначение

HIMAN-tek Pipe предназначено для наружной антикоррозионной защиты стальных труб и соединительных деталей заводского или базового нанесения при подземной, подводной с заглублением в дно и наземной в насыпи прокладке. Формирует сплошной диэлектрический барьерный слой.

2. Описание покрытия

Покрытие получают экструзией готового однокомпонентного эпоксидно-модифицированного термопластичного компаунда на подготовленную поверхность трубы. После охлаждения образуется твёрдый монолитный слой; отдельный отвердитель не требуется.

3. Нормативная основа

Требования установлены изготовителем с учётом отдельных показателей ГОСТ 9.602-2016 и ГОСТ Р 51164-98. Экструзионный способ нанесения и термопластичная природа HIMAN-tek Pipe являются особенностями материала; прямое соответствие конструкциям № 18 и № 4 не заявляется.

4. Требования к готовому покрытию

| Показатель | Требование | Метод / основание |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сплошное однородное покрытие; без пропусков, пузырей, трещин, наплывов, раковин и отслоений | Визуальный контроль |
| Цвет | Согласно заказу | Визуально / по эталону |
| Толщина | Не менее 750 мкм | ГОСТ 31993-2024 |
| Диаметр труб | От 57 до 1020 мм включительно | Диапазон изготовителя; квалификационные испытания |
| Адгезия к стали при 20 °C | Не менее 7,0 МПа | ГОСТ 32299-2025 |
| Адгезия после выдержки в воде 1000 ч при 20 °C | Не менее 5,0 МПа | ГОСТ 32299-2025 после выдержки |
| Относительное удлинение при разрыве при 20 °C | Не менее 5% | ГОСТ Р 51164-98, таблица 2, конструкция № 4 |
| Прочность при ударе от минус 40 до плюс 40 °C | Не менее 4 Дж (до 273 мм); 6 Дж (свыше 273 до 530 мм); 8 Дж (свыше 530 до 820 мм); 10 Дж (свыше 820 до 1020 мм) | ГОСТ Р 51164-98, таблица 2, приложение А |
| Площадь катодного отслаивания при 20 °C | Не более 4,0 см² | ГОСТ 9.602-2016, приложение М |
| Площадь катодного отслаивания при 40 °C | Не более 8,0 см² | ГОСТ 9.602-2016, приложение М |
| Переходное электрическое сопротивление в 3%-ном электролите | Исходное — не менее 10⁸ Ом·м²; после 100 суток — не менее 10⁷ Ом·м² | ГОСТ Р 51164-98 (NaCl) или ГОСТ 9.602-2016 (Na₂SO₄) |
| Сопротивление изоляции законченного участка | Не менее 1×10⁵ Ом·м² | ГОСТ Р 51164-98, приложение Д, конструкция № 4 |
| Диэлектрическая сплошность | Не менее 4,0 кВ/мм; пробои не допускаются | ГОСТ 9.602-2016, п. 7.14; требование изготовителя |
| Сопротивление вдавливанию при (80±2) °C | Глубина вдавливания — не более 0,3 мм | ГОСТ 9.602-2016, приложение Р; требование изготовителя |
| Максимальная температура транспортируемого продукта | До 80 °C включительно | Требование изготовителя; квалификационные испытания при 80 °C |

5. Подготовка поверхности

Наружную поверхность трубы обезжирить и очистить абразивоструйным способом до степени не ниже Sa 2½. Не допускаются масло, влага, соли, ржавчина, окалина, пыль и остатки абразива. Рекомендуемый профиль шероховатости — 40–80 мкм. Покрытие наносят до появления видимой коррозии или загрязнений.

6. Экструзионное нанесение

| Операция | Технологическое требование |
| --- | --- |
| Подготовка компаунда | Материал должен быть сухим, однородным и свободным от посторонних включений |
| Плавление | В экструдере без перегрева и термической деструкции; рабочие температуры — по технологической карте изготовителя |
| Формирование слоя | Непрерывное нанесение расплава на подготовленную наружную поверхность трубы с обеспечением толщины не менее 750 мкм |
| Охлаждение | Равномерное контролируемое охлаждение до стабилизации покрытия без трещин, коробления и отслоений |
| Приёмочный контроль | Внешний вид и 100%-ный контроль сплошности; толщину контролируют не менее чем в четырёх точках по окружности каждого контролируемого сечения |

7. Контроль качества

Сплошность проверяют искровым дефектоскопом по всей поверхности сухого покрытия. Скорость перемещения электрода — не более 0,5 м/с; испытательное напряжение — 4,0 кВ/мм фактической толщины, но не более 20 кВ. Адгезию, ударную прочность, катодное отслаивание и электрические показатели подтверждают квалификационными или периодическими испытаниями на изделиях либо образцах-свидетелях.

8. Условия применения и ограничения

Покрытие рассчитано на температуру транспортируемого продукта до 80 °C. Применение при более высокой температуре, в особо агрессивных средах, при интенсивном абразивном износе или длительном воздействии ультрафиолета требует отдельных испытаний. Для надземной эксплуатации предусматривают УФ-стойкий защитный слой.

Расчётный срок службы покрытия — не менее 20 лет с момента ввода трубопровода в эксплуатацию при подземной или подводной прокладке, надлежащих транспортировании, монтаже и изоляции сварных соединений, а также при наличии предусмотренной проектом электрохимической защиты. Расчётный срок не является гарантийным и уточняется проектной документацией.

9. Транспортирование, хранение и безопасность

Погрузку, перевозку и складирование выполнять с применением мягких строп, прокладок и опор, исключающих порезы, продавливание и истирание покрытия. Перед отгрузкой повреждённые участки ремонтируют совместимым материалом и повторно контролируют толщину и сплошность.

Гарантийный срок хранения компаунда — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой герметичной таре, в сухом помещении при температуре от +5 до +30 °C. Материал защищают от влаги, солнечных лучей и источников тепла.

При экструзионном нанесении применяют защитную одежду, очки, термостойкие перчатки и местную вытяжную вентиляцию. Не допускаются контакт с горячим расплавом и перегрев материала выше требований технологической карты.

10. Нормативные ссылки

ГОСТ 9.602-2016; ГОСТ Р 51164-98; ГОСТ 31993-2024; ГОСТ 32299-2025.

Дата введения документа: «01» декабря 2025 г.    Редакция: 2