ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Внутреннее эпоксидное покрытие HIMAN-tek oil

| Изготовитель | ООО «БМТ» |
| --- | --- |
| Обозначение | HIMAN-tek oil |
| Тип | Двухкомпонентный термореактивный эпоксидный состав |
| Соотношение компонентов | Смола : отвердитель = 1 : 1 по массе |
| Цвет | Цвет — согласно заказу; стандартные цвета: серый, красный. Оттенок не нормируется |
| Толщина сухого покрытия | Не менее 350 мкм |

1. Назначение

HIMAN-tek oil предназначено для внутренней антикоррозионной защиты стальных труб и деталей трубопроводов, транспортирующих нефть и нефтепродукты. После полного термического отверждения состав образует плотное сплошное барьерное покрытие.

2. Описание продукта

Материал состоит из двух компонентов: смола (компонент А) и отвердитель (компонент Б). Компоненты смешивают в соотношении 1:1 по массе непосредственно перед нанесением.

3. Нормативная основа

Требования установлены изготовителем с учётом применимых показателей ГОСТ Р 58346-2019 для внутренних защитных покрытий труб нефтяной промышленности и ГОСТ 9.403-2022 для оценки стойкости к жидкостям. Отдельные показатели ГОСТ 9.602-2016 (конструкция № 18) и ГОСТ Р 51164-98 (конструкция № 4) приняты только как техническая база изготовителя. Эти стандарты регулируют наружную защиту и не означают прямого соответствия внутреннего покрытия указанным конструкциям.

4. Требования к готовому покрытию

| Показатель | Требование | Метод / основание |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Сплошное однородное покрытие; без непрокрасов, пузырей, трещин и отслоений | Визуальный контроль |
| Цвет | Согласно заказу | По согласованному эталону |
| Толщина сухого покрытия | Не менее 350 мкм | ГОСТ 31993-2024 |
| Адгезия к стали при 20 °C | Не менее 7,0 МПа | ГОСТ 32299-2025 |
| Адгезия после выдержки в воде 1000 ч при 20 °C | Не менее 5,0 МПа | ГОСТ 32299-2025 после выдержки |
| Относительное удлинение при разрыве при 20 °C | Не менее 5% | ГОСТ Р 51164-98, таблица 2, конструкция № 4 |
| Прочность при ударе от минус 40 до плюс 40 °C | Не менее 4 Дж для труб до 273 мм; 6 Дж — до 530 мм; 8 Дж — до 820 мм | ГОСТ Р 51164-98, таблица 2, приложение А |
| Диэлектрическая сплошность | Не менее 4,0 кВ/мм; пробои не допускаются | ГОСТ 9.602-2016, п. 7.14 и таблица 3 |
| Рабочая температура среды | До 80 °C включительно | Требование изготовителя; квалификационные испытания в рабочей среде |
| Стойкость к нефти и нефтепродуктам | После 30 суток при (80±2) °C в испытательной жидкости: отсутствие пузырей, трещин, отслоения и размягчения; адгезия не менее 5,0 МПа | ГОСТ 9.403-2022, метод А; состав испытательной жидкости — по протоколу |

5. Подготовка поверхности

Внутреннюю поверхность трубы обезжирить и очистить абразивоструйным способом до степени не ниже Sa 2½. Не допускаются масло, влага, соли, ржавчина, окалина, пыль и остатки абразива. Рекомендуемый профиль шероховатости — 40–80 мкм. Покрытие наносят до появления видимой коррозии или загрязнений.

6. Приготовление, нанесение и отверждение

| Операция | Технологическое требование |
| --- | --- |
| Дозирование | Компонент А : компонент Б = 1 : 1 по массе |
| Смешение | До полной однородности без интенсивного вовлечения воздуха |
| Нанесение | Механизированно на подготовленную внутреннюю поверхность вращающейся трубы |
| Формирование слоя | Распределение состава при температуре металла ориентировочно 80–100 °C |
| Отверждение | Температура металла 110–120 °C до полного отверждения; поверхность твёрдая и нелипкая |
| Охлаждение | Контролируемое охлаждение без повреждения покрытия |
| Приёмочный контроль | Внешний вид, толщина, отсутствие липкости и 100%-ный контроль сплошности |

7. Контроль качества

Внешний вид, толщину и сплошность контролируют на готовых изделиях. Искровой контроль выполняют по всей доступной внутренней поверхности сухого покрытия. Скорость перемещения электрода — не более 0,5 м/с; испытательное напряжение — 4,0 кВ/мм фактической толщины, но не более 20 кВ. Адгезию, ударную прочность, химическую стойкость и электрические показатели подтверждают квалификационными или периодическими испытаниями на образцах-свидетелях.

8. Ограничения применения

Покрытие предназначено для нефти и нефтепродуктов при температуре до 80 °C. Возможность применения для конкретного продукта с особыми присадками, повышенной температуры, абразивной пульпы, пищевых сред и питьевой воды требует отдельного согласования и испытаний. Настоящий паспорт устанавливает требования к покрытию, но не заменяет протокол квалификационных испытаний.

Расчётный срок службы покрытия — не менее 10 лет с момента ввода трубопровода в эксплуатацию при соблюдении требований к подготовке поверхности, нанесению, контролю качества, транспортированию, монтажу и эксплуатации, а также при соответствии параметров транспортируемой среды установленной области применения покрытия. Указанный расчётный срок службы не является гарантийным сроком и уточняется проектной документацией с учётом фактических условий эксплуатации.

9. Безопасность и хранение

Работы выполнять при исправной вентиляции с применением перчаток, защитных очков и одежды. Не допускать попадания компонентов на кожу и в глаза. Несмешанные компоненты хранить в плотно закрытой таре отдельно от источников тепла и прямого солнечного света.

Гарантийный срок хранения компонентов А и Б — 12 месяцев с даты изготовления при температуре от +5 до +30 °C в невскрытой герметичной таре изготовителя, в сухом закрытом помещении. Компоненты защищают от влаги, прямых солнечных лучей и источников тепла. Хранение смешанного состава не допускается.

10. Нормативные ссылки

ГОСТ Р 58346-2019; ГОСТ 9.602-2016; ГОСТ Р 51164-98.
ГОСТ 9.403-2022; ГОСТ 31993-2024; ГОСТ 32299-2025.

Дата введения документа: «01» декабря 2025 г.    Редакция: 3